# FRITTAGE DES CERAMIQUES

+ p … :

+ p…. : « Matériaux et processus céramiques »

+ p … : truc de chiem : « revue scientifique et technique de la direction des applications militaires »

+ p…. : truc de chiem : » principe de frittage en céramique »

rhfdhyh : TA d’un autre groupe

# INTRO

Histoire :

Les techniques de frittage sont très anciennes, puisqu'elles précèdent probablement les procédés de métallurgie classiques (les Égyptiens les utilisaient déjà pour la fabrication d'instruments, 3 000 ans avant notre ère), mais leur développement est particulièrement spectaculaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Le frittage des céramiques :

Le frittage est l'opération qui permet de transformer une poudre minérale en pièce céramique dense . Dans le cas de la zircone, il s'agit d'une poudre extrêmement fine d'oxyde de zirconium contenant une quantité contrôlée d'oxyde d'yttrium. Cette opération nécessite d'utiliser des températures élevées au moyen de fours haute température.

+….

+ p73-74

+p74 à 76

p 85

Depuis l’Antiquité, les hommes maîtrisent l’art de façonner des céramiques dites traditionnelles : faïences, grès, porcelaines…Si, pendant des millénaires, elles ont été réalisées par application de règles et de recettes transmises par la tradition et améliorées peu à peu, elles ont conservé un rôle passif de support (briques réfractaires, récipients ou revêtement) jusqu’à ce qu’apparaisse la science de la céramique. Bousculant les vieilles traditions, celle-ci développe des innovations tant dans le domaine des procédés que dans celui des compositions et permet de nouvelles utilisations de la céramique.

L’élaboration d’une céramique comporte trois phases : la préparation de la pâte, la mise en forme, et la cuisson. Il faut souligner que la mise en forme précède toujours la cuisson car les céramiques sont des matériaux très durs.

La définition actuelle des céramiques prend en compte tant la composition du matériau que la technique utilisée pour l’obtenir. Ainsi, on considère comme produit céramique tout objet obtenu par compaction d’une poudre céramique à la forme désirée puis consolidation par cuisson à haute température, grâce au frittage notamment.

Avant de définir le processus de frittage il est opportun de considérer le fait qu’aucune formule n’est à même de résumer tous les aspects théoriques et pratiques d’un phénomène si complexe et d’en délimiter le domaine d’existence.

### A. Définition   frittage + notions

- Définition

On pourrait définir par terme de frittage le processus de traitement thermique, avec ou sans application de pressions extérieures, au moyen duquel un système de particules individuelles ou un corps poreux modifie quelques-unes de ses propriétés dans le sens de l’évolution vers un état de compacité maximale, c’est à dire vers un état de porosité nulle.

Le frittage correspond à la consolidation thermique d’un matériau pulvérulent sans fusion d’au moins l’un de ses constituants. C’est l’une des opérations les plus délicates et souvent la plus coûteuse lors de la préparation des céramiques. Au cours du cycle thermique, la microstructure se met en place, par transport de matière entre grains, afin de minimiser les excès d’énergies d’interface, ce qui s’accompagne généralement d’une diminution de la porosité. Cette dernière se manifeste de façon macroscopique par un retrait par rapport à la pièce « crue ».

Parmi les différentes caractéristiques physico-chimiques, on choisit d’habitude la porosité comme paramètre pour la description du processus de frittage des corps céramiques car les variations géométriques du matériau peuvent être interprétées par les variations de dimension et de forme des pores, qui sont liées aux phénomènes de croissance des phases cristallines.

Pour que des variations géométriques puissent se produire dans le matériau pendant le frittage plusieurs facteurs sont importants : la nature du matériau fritté – oxydes simples ou mixtes, présence de phase liquide, inhibiteurs de croissance des cristaux, etc., et les conditions de frittage-température, temps, atmosphère, application de la pression. La complexité extrême du processus de frittage et la difficulté d’en étudier directement le mécanisme obligent à fonder la description des phénomènes sur des modèles définis et particulièrement simples.

- Caractéristiques d’une poudre

- Pourquoi une poudre (intro p7)

- Résumé des pages 7 à 9

Une telle poudre sera une poudre réactive autorisant une densification quasi-totale tout en permettant d'obtenir un produit fritté à grains fins et homogènes.

Ces poudres doivent donc présenter une pureté chimique et une homogénéité élevées, une grande surface spécifique (pour une bonne réactivité), une bonne aptitude au frittage (granulométrie de la poudre, sans agglomérats, adaptée au type de frittage et à la taille de la pièce, …) et une composition cristallochimique constante.

Si les méthodes classiques, basées sur la réduction par carbothermie de la silice ou la nitruration du silicium, ont été largement utilisées, pour obtenir des poudres de meilleure qualité, on doit choisir des procédés différents pour améliorer la qualité des céramiques frittées.

Parmi ceux-ci on peut citer :

- Les procédés sol-gel

De plus en plus utilisés, le prix des poudres est beaucoup plus élevé, mais leur réactivité permet d'abaisser sensiblement la température de frittage.

Le principe consiste à créer rapidement dans une solution initiale des espèces dont la quantité devient supérieure à la solubilité limite; on a alors un gel, que l'on sèche. Après frittage généralement rapide, les pièces ainsi obtenues présentent le plus souvent des propriétés optimisées du fait de la très bonne homogénéité du produit.

- Les procédés de coprécipitation en solutions organiques ou inorganiques à pH contrôlé, qui donnent des  mélanges de poudres très homogènes.

- Les procédés d'atomisation de solution

Les solutions sont atomisées puis séchées en milieu air ou gazeux.

- Les procédés de lyophilisation

Les solutions sont rapidement congelées, ce qui conduit à la précipitation de sphères homogènes, puis séchées. On peut fabriquer ainsi des sphères creuses ou des fibres creuses d'alumine par lyophilisation de gels appropriés.

- La décomposition sous plasma de composés liquides ou gazeux

On obtient ici des poudres ultra-fines d'alumine ou de zircone à partir de certains de leurs sels.

- La projection, le plus souvent, d'un liquide au travers d'une flamme ou d'un plasma.

On obtient alors des poudres submicroniques d'excellente qualité.

## - Le pressage

Presse uniaxiale:

Pour réaliser des pièces simples (joints, bagues, carreaux...)

Presse isostatique:

Pour réaliser des formes plus complexes (tête fémorale, bougie d'allumage...)

- Le coulage à la barbotine

Cette technique consiste à verser une solution de barbotine (65 à 75% de teneur en céramique) dans un moule en plâtre qui absorbe le liquide. Après démoulage et séchage la pièce est cuite. On obtient alors un matériau avec 15 à 20% de porosité mais dont le coût de fabrication est beaucoup plus faible que dans le cas du pressage.

Cette technologie permet d'augmenter la productivité et la qualité de pièces volumineuses réalisées par coulage.

Pour fabriquer une pièce massive en céramique, on dispose donc essentiellement des méthodes de frittage

- Notions de diffusions

- P 10

- p 85-87

p 86 à 90

p 74 à 89

###### NOTA : Cette partie sera surement à remodeler au niveau du plan et du contenu

#### Réalisation du Frittage

- Différents formes de Frittage

- Frittage phase solide

Le frittage en phase solide consiste à agglomérer des poudres à une température à laquelle tous les constituants restent à l'état solide (soit env. 80 % de la température de fusion du corps le plus fusible), en appliquant simultanément une pression ou une charge.

+ p11 à 16

+p 89à 97

+ p 90 à 96

- Frittage phase liquide

Le frittage en phase liquide implique que l'un au moins des constituants soit liquide et baigne la phase solide pendant l'opération. Le frittage s'effectue généralement sur des pièces préalablement mises en forme par compression. Mettant en jeu des phénomènes de diffusion, il conduit à une soudure entre les différentes particules, à une recristallisation des grains et à l'élimination partielle de la porosité.

+ p 16 à 18

+ p97 à 101

+ p 96 à 98

- Techniques de frittage

- Frittage naturel p18 à 22

- Frittage sous-charge (p104 à 107) +…p18 à 22

- Compaction isostatique à chaud, HIP p 7 à 17  (en insistant sur le fait qu’ils ont trouvés une loi en p11 ) p 107 à 111

- Frittage réaction  p18 à 22 + p77-78 ? ? ?

- Rques sur les techniques de frittage p 22 à 26

- Les fours de frittage (http://www.prozyr.com/PAGES_FR/Biomedical/fours.htm)

- Les fours de frittage :

Deux types de fours sont utilisés principalement pour le frittage des céramiques par cuisson :
le four Batch et le four Tunnel. Ces deux fours utilisent des technologies éprouvées par une longue expérience.

Dans les fours de type "Batch", les pièces sont traitées lot après lot, un seul lot à la fois par cuisson, d'où l'appellation de " Batch " (lot en français). Au départ du cycle, le four est à température ambiante. Les pièces sont alors enfournées et la température est progressivement augmentée jusqu'à un palier où elle est maintenue constante pendant plusieurs heures. On la fait ensuite décroître progressivement jusqu'à la température ambiante. Cette évolution des températures au cours de la cuisson s'appelle un cycle thermique.

Les fours de type "Tunnel", dont l'enceinte ressemble à un tunnel rectiligne, sont composés d'une succession de caissons, avec une température de consigne pour chaque caisson. Un four Tunnel est alimenté en continu. Les pièces sont introduites à une extrémité à température ambiante et un dispositif mécanique les fait avancer à vitesse constante dans le tunnel où elles sont exposées successivement à la température des différents caissons. Elles sont défournées à l'autre extrémité à température ambiante.

Fours de frittage utilisés pour la zircone Prozyr :

La zircone Prozyr est frittée soit dans un four Batch, soit un four Tunnel.
La technologie de frittage en four Batch a été utilisée dès le départ des fabrications en 1985 et est encore utilisée de nos jours. 
Le four Tunnel a été homologué à l'été 1997, puis utilisé la première fois en production en janvier 1998. L'utilisation du four Batch a alors été réduite au profit du frittage en four Tunnel : de janvier 1998 (date de mise en route du four tunnel) à nos jours, près d'un quart de la production a été produite en four Batch.
Les têtes fémorales en zircone Prozyr frittées dans le four Batch sont référencées BH et celles frittées dans le four Tunnel sont référencées TH.

Ces têtes subissent des contrôles tout au long du cycle de frittage. En effet, les températures en différents endroits du four sont mesurées et ajustées. Des indicateurs de température, qui suivent les pièces dans le four, sont également utilisés pour caractériser précisément le cycle thermique réel que subissent les pièces durant la cuisson de frittage. La densité post-frittage est mesurée sur un échantillon de plusieurs pièces représentatif de la fabrication.

Décision d'augmentation de la production en four Batch :

Dès la décision officielle de l'AFSSAPS (10 août) signifiant la suspension provisoire en France de l'utilisation des têtes de prothèses de hanche TH en céramique de zircone Prozyr®, nous avons décidé de l'augmentation de la production en four Batch pour la fin du mois d'août. La capacité de production du four Batch est largement suffisante pour permettre de répondre à la demande actuelle liée à la suspension d'utilisation des têtes de prothèses de hanche TH.

L'utilisation du four Tunnel n'est pas remise en cause dans son principe. Nous allons en optimiser le fonctionnement.

##### Applications

1. Les phosphates de calcium

Les conditions de frittage vont conditionner la composition (Ca/P) ainsi que les caractéristiques structurales et mécaniques de la céramique obtenue. Le frittage doit en effet permettre d’obtenir une densification maximale sans provoquer une modification de la structure , ni une transformation du produit . Pour les phosphates de calcium les températures optimales sont variables car d’autres facteurs interviennent sur la « qualité » de la céramique :

- les caractéristiques de la poudre de départ : taille , forme et surface spécifique

- la composition du phosphate de calcium

- l’atmosphère de frittage

- les conditions de frittage : le frittage sous pression permet de diminuer la température de frittage.

Toutefois la température optimale de frittage des phosphates de calcium , en atmosphère non contrôlée et sans charge, se situe aux environs de 1150°C. En effet, au delà de 1200°C, il se produit une croissance des grains.

  - Les céramiques techniques : Alumine, zircone

- Généralité

Les structures très denses sont obtenues à l’aide de nouveaux matériaux, tel l’alumine et le zircone. Elles permettent des applications dans tous les domaines de pointe de la céramique (médical, mécanique).

L'alumine et la zircone sont des matériaux résistants à l'usure utilisés dans de nombreuses applications. Après cuisson et frittage, ils peuvent être travaillés seulement sur des outils diamantés. Ils sont parfois recouverts d’une couche de métal, lorsque les applications le nécessitent.

Les qualités combinées de dureté, de résistance aux hautes températures et de bonne isolation électrique font de l'alumine un matériau adapté à de nombreuses applications.

L'alumine est le matériau céramique le plus largement utilisé et disponible dans des qualités de pureté pouvant aller jusqu'à 99,9 %. Elle possède une structure cristalline hexagonale-rhomboédrique, une taille de grains de 1 à 5 microns, une densité de 3,98 g/cm3 et une dureté d'environ 2000 Vickers.

La zircone est sur beaucoup de points semblable à l'alumine, mais offre une résistance à la rupture sensiblement supérieure. La zircone stabilisée à l'yttrium (ZrO2 + 3 mol. % Y2O3) possède une structure cristalline tétragonale, une taille de grains inférieure à 0,70 microns, une densité de 6,08 g/cm3 et une dureté d'environ 1400 Vickers. Elle est particulièrement indiquée dans les applications où la force mécanique de l'alumine n'est pas suffisante.

- Applications de cette nouvelle technologie

Ces nouvelles céramiques, dites « céramiques techniques » sont surtout utilisées pour réaliser des pièces au propriétés spécifiques :

- résistance mécanique à l’abrasion et au frottement

- résistance à la corrosion pour des pièces destinées à des environnements agressifs

- résistance thermique importante

Les domaines d’application de ces technologies de pointe sont :

- la connexion des fibres optiques

- les tubes électroniques

- l’imagerie médicale

- les générateurs hautes fréquence, les émetteurs

- l’instrumentation et le contrôle industriels

- l’aéronautique et le spatial

- le vide et l’ultravide

- la défense

- la physique nucléaire

- l’industrie mécanique et la métallurgie

- la chimie et la pétrochimie

- les lasers de puissance

  - Densification du bore par compression isostatique à chaud

Du point de vue du comportement mécanique, l’élément bore peut être assimilé à une céramique. C’est aussi vrai pour sa gamme de mise en forme. Son point de fusion élevé (2100°C) rend difficile sa mise en œuvre par la technique de fonderie. Pour ce type de matériaux, la compression isostatique à chaud (CIC) est le procédé de mise en œuvre qui permet le plus facilement d’obtenir un produit de grande pureté et de densification proche de 100%. Les différentes étapes de ce procédé consistent successivement à :

- gainer la poudre dans un étui déformable

- monter à une température à laquelle la gaine se plastifie sans rompre

- imposer une pression uniforme sur le volume de la pièce pour obtenir un frittage de la poudre.

L’extrême dureté du bore et sa fragilité compliquent son usinage final après dégainage. C’est pour toutes ces raisons qu’une étude de modélisation de la compression isostatique à chaud de ce matériau a été entreprise. Le but est d’obtenir une pièce brute de CIC aussi proche que possible est cotes finales de la pièce à réaliser.

## CONCLUSION

Si les techniques de frittage ne peuvent se substituer à la métallurgie traditionnelle pour les pièces lourdes, elles sont appelées à jouer un rôle accru dans la production de nombreuses pièces (coussinets, aimants, contacts électriques, outils de coupe, éléments autolubrifiants) et surtout dans la fabrication des céramiques.

+ Ouverture sur les autres procédés p 27

AUTRES DOC SUR LE FRITTAGE :

Rque : dans ce site, y a pas mal de liens renvoyant à des présentations diapos donc avec pleins de dessins et de schémas que l’on peut peut-être mettre à profit

http://www.gpm2.inpg.fr/axes/poudre.html

Cette action concerne la caractérisation expérimentale et la modélisation des procédés d'élaboration et de mise en forme de matériaux à partir de poudres. Nous travaillons actuellement sur la simulation du frittage de poudres métalliques ou céramiques et sur le comportement thermomécanique des mélanges de poudres.

chercheurs impliqués à GPM2: Didier Bouvard, Christophe Martin

SIMULATION DU FRITTAGE

L’objectif est le développement d’un outil de simulation numérique du processus de frittage de pièces complexes mises en forme par compression en matrice. Les matériaux concernés sont principalement les poudres dures (céramiques, métaux réfractaires, ferrites), dont la densité à vert, est faible - de l'ordre de 50% - et qui donc présentent un retrait important pendant le frittage. Cependant nous intéressons aussi aux pièces obtenues à partir de poudres de fer, dont le retrait est faible mais très anisotrope. A cause du frottement poudre-matrice pendant la compression, le champ de densité au début du frittage est hétérogène. Le retrait au frittage est alors non uniforme, ce qui peut entraîner des distorsions significatives des pièces. La gravité et l’interaction entre la pièce et son support induisent également des distorsions. La simulation par éléments finis peut permettre de prévoir ces changements de forme. Ce travail s'inscrit dans le programme "Poudres et Matériaux Multicomposants" de la Région Rhône-Alpes et participe au réseau européen "PM Process Modelling" et au programme Brite-Euram « Modelling of Cold Compaction ».

Loi de comportement et simulation par éléments finis

La loi de comportement de la poudre au cours du frittage est identifiée selon une approche essentiellement phénoménologique. Une procédure originale a été développée pour décrire la vitesse de densification d’une poudre en frittage naturel et sa viscosité à partir d’essais de frittage avec et sans charge. Les paramètres pris en compte actuellement sont la densité relative, la température et la densité à vert. Cette procédure a déjà été utilisée pour deux matériaux, un mélange carbure de tungstène – cobalt et une poudre d’alumine. Des travaux sont en cours sur des ferrites et des aciers qui présentent des comportements très anisotropes. La loi de comportement est implantée dans deux codes de calcul par éléments finis, PRECAD, en liaison avec le CEA/CEREM. et ABAQUS. Le frittage de pièces industrielles, en carbure ou en alumine, est alors simulé, les champs de densité initiaux étant fournis, soit par des mesures tomographiques, soit par des modélisations numériques de la compression réalisés par le laboratoire 3S. Les travaux réalisés sur le mélange carbure-cobalt ont été présentés au congrès PM' 98. Vous pouvez 'admirer' les transparents de l'exposé.

Pour visualiser les transparents d’un exposé présenté au NATO Advanced Research Worksop « Recent developments in Computer Modelling of Powder Metallurgy Processes » à Kiev en mai 2000, sur ce sujet, cliquer ici..

Modélisation micromécanique

Afin d’améliorer notre connaissance de la loi de comportement, en particulier pour des sollicitations difficiles à étudier expérimentalement, nous travaillons sur la modélisation micromécanique du frittage sous charge. Le modèle développé permet de calculer les cinétiques de déformation d'assemblages de particules soumis à une contrainte extérieure, à partir de la simulation par différences finies de l'évolution d'un contact interparticulaire moyen. Les mécanismes pris en compte sont la diffusion en surface et aux joints de grains. Avec cette approche, nous avons analysé, en collaboration avec Antonios Zavaliangos de Drexel University, l’anisotropie de frittage d’une poudre soumise au préalable à une compression en matrice.

Modélisation de la phase de réarrangement lors du frittage en phase liquide

Ce thème est abordé en collaboration avec Jean-Marc Chaix ( LTPCM). L’étape de réarrangement conduit à une densification rapide des particules solides sous l'action des forces capillaires. La plus grande partie de la densification a lieu pendant cette étape pour de nombreux matériaux. Nous développons le programme initialement mis au point par J. M. Chaix pour simuler par dynamique moléculaire le réarrangement de particules soumises à des forces de capillarité (5000 particules 2D pour le moment). Le modèle utilisé dans le programme introduit les caractéristiques suivantes : prise en compte des termes d’inertie pour le calcul du déplacement des particules, écriture de la force de capillarité entre deux ou trois particules solides (sphériques), prise en compte de la possibilité d’un contact de type élastique entre deux particules. A partir de ce travail, nous avons pu étudier l’influence de différents paramètres sur la densification de l’arrangement de particules et sur l’apparition de défauts de type porosité macroscopique (densification hétérogène) ou squelettisation des particules. 
Quelques images de ces simulations.

COMPORTEMENT THERMOMECANIQUE DE MELANGES DE POUDRES

La compression et le frittage de mélanges de poudres sont des procédés utilisés dans de nombreux domaines industriels pour élaborer des composites métalliques ou métal-céramique. Les principales difficultés sont rencontrées lorsque les poudres mélangées ont des caractéristiques mécaniques très différentes et lorsque les fractions de chacune des phases sont significatives. Par des études expérimentales et des modèles micromécaniques nous cherchons à caractériser, comprendre et modéliser le comportement de tels mélanges sous sollicitations isotropes ou quasi isotropes (correspondant souvent à l'étape de consolidation) et sous contraintes très déviatoires (telles que celles rencontrées dans certaines opérations de mise en forme) Les matériaux étudiés sont des composites à base argent ou aluminium comprenant une fraction élevée, jusqu’à 60% en volume, de particules céramiques, en particulier en carbure de tungstène.

Pour visualiser les transparents d’un exposé présenté au congrès PM’98 sur ce sujet, cliquer ici. 
Pour visualiser les transparents d’un exposé présenté au NATO Advanced Research Worksop « Recent developments in Computer Modelling of Powder Metallurgy Processes » à Kiev en mai 2000, sur ce sujet, cliquer ici.

Rque complémentaire :

Chiem va, normalement, nous filer des docs en plus sur le frittage jeudi, donc faut voir ce qu’on en fait…